**Лента электроизоляционная марки**

**ЛАЛЭ-1и ЛАЭ-1 ГОСТ 14256-2000**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ширина** | **Разрывная нагрузка, не менее** | **Массовая доля влаги** | **Массовая потеря в-ва при прокаливании** | **Электрическое сопротивление** | **Масса ленты 1-го метра погонного, не более** |
| 25 мм | 110 Н | 3% | 36% | 1,5\*107 Ом | 10 г |
| 30 мм | 150 Н | 3% | 36% | 12 г |
| 35 мм | 170 Н | 3% | 36% | 14 г |