**Шнуры асбестовые ШАОН и ШАП ГОСТ 1779-83**

|  |  |
| --- | --- |
| **Примерный вес асбестового шнура ШАОН** | |
| **Диаметр, мм** | **вес 1 п.м., гр** |
| **3** | **6** |
| **4** | **7,5** |
| **5** | **12** |
| **6** | **24** |
| **8** | **44** |
| **10** | **68** |
| **12** | **95** |
| **15** | **145** |
| **18** | **180** |
| **20** | **225** |
| **22** | **275** |
| **25** | **335** |
| **30** | **415** |
| **35** | **480** |

**Бухты поставляются от 13 до 20кг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика шнура асбестового ШАОН (ГОСТ 1779-83)** | | | | | |
|
| **Наименование** | **Линейная плотность, ктекс** | **Давление, Мпа** | **Рабочая среда:** | **Температура, °С** | **Назначение** |
| 0,1 | газ, пар, вода | До 400°С | Теплоизоляция и уплотнение соединений в тепловых агрегатах |
| **0,7** | 0,6-0,9 |
| **1** | 1,0-1,4 |
| **1,5** | 1,5-1,9 |
| **2** | 2,0-3,0 |
| **2,5** | 3,1-4,9 |
| **3** | 5,0-6,6 |
| **4** | 6,7-82 |
| **5** | 8,3-15,0 |
| **6** | 15,1-32,0 |
| **8** | 32,1-56,0 |
| **10** | 56,1-79,0 |
| **12** | 79,1-110,0 |
| **15** | 110,1-160,0 |
| **18** | 160,1-200,0 |
| **20** | 200,1-250,0 |
| **22** | 250,1-290,0 |
| **25** | 290,1-380,0 |
| **28** | 380,1-415,0 |
| **30** | 415,1-470,0 |
| **32** | 470,0-540,0 |
| **35** | 540,1-600,0 |  |  |  |  |

**Бухты поставляются от 13 до 20кг.**

**Гарантийный срок хранения - 10 лет со дня изготовления.**

**Шнур асбестовый ШАП ГОСТ 1779-83**

**Рабочая среда:** газ, пар, вода.

**Рабочее давление:** до 0,1 МПа.

**Температура рабочей среды:** до+400 °С.

**Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.**