**Резиновые смеси различных марок**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Марка резиновой смеси** | **Назначение** | **Температура эксплуатации, ºС** | **Рабочая среда** |
| [**В-14 НТА**](http://rezina.ru/magazin?mode=product&product_id=60966801) | резиновые и резинометаллические детали подвижных и неподвижных соединений, работающих при статической деформации | От -45 до +100 | воздух |
| От -60 до +100 | Масло АМГ-10 |
| От -60 до +70 | Спирт этиловый |
| [**НО-68-1 НТА**](http://rezina.ru/magazin?mode=product&product_id=60966601) | формовые, неформовые и шприцованные резиновые детали ограничено подвижных и неподвижных соединений | От -55 до +100 | воздух; масла: МК-8, МС-20; бензин; смазка ЦИАТИМ-221; топливо ТС-1 |
| От +4 до +100 | слабые растворы кислот и щелочей |
| От -40 до +50 | вакуум наружный 133x10-9 Па |
| **ИРП-1078** | формовые резиновые и резинометаллические детали неподвижных соединений, работающие при статической и динамической деформациях | От -40 до +150 | Воздух |
| От -50 до +150 | Масла АМГ-10, МК-8, МК-8П |
| топлива: ТС-1, Т-6, Т-8В, РТ |
| масло МГЕ-10А |
| [**ИРП-1078А**](http://rezina.ru/magazin?mode=product&product_id=609200003) | формовые резиновые и резинометаллические детали подвижных и неподвижных соединений, работающие при статической и динамической деформациях | От -50 до +150 | масло АМГ-10 |
| От -40 до +150 | смазка ЦИАТИМ-221, масло ВНИИНП-7 |
|  | топлива: ТС-1, Т-6, Т-8, РТ |
| От -40 до +100 | масла: МК-8, МС-20, МГЕ-10А, трансформаторное |
| От -40 до +80 | смазки: ЦИАТИМ-203, ВНИИ НП-225, ВНИИ НП-260 |
| [**51-1669**](http://rezina.ru/magazin?mode=product&product_id=750596601) | формовые резиновые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений | От -55 до +150 | масло АМГ-10, топливо ТС-1 |
| От -50 до +150 | топлива: Т-6, РТ |
| **51-1683** | формовые резиновые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений | От -55 до +150 (кратковр. +180) | топливо ТС-1, масло ИПМ-10 |
| От -50 до +150 | топлива: Т-6, РТ |
| [**3825**](http://rezina.ru/magazin?mode=product&product_id=604725003) | формовые резиновые и резинометаллические детали, работающие при статической деформации | От -30 до +100 | воздух; бензин; топлива: ТС-1; РТ; масла: МК-8, МС-20; смазка ЦИАТИМ-221 |
| От -30 до +70 | спирт этиловый |
| От +4 до +100 | вода |
| [**3826c**](http://rezina.ru/magazin?mode=product&product_id=604726003) | формовые резиновые и резинометаллические детали, работающие при статической деформации | От -30 до +100 | воздух; бензин; масла: МК-8, МС-20; |
| От -40 до +100 | топлива: ТС-1, РТ |
| От +4 до +100 | вода, слабые растворы кислот и щелочей |
| **9831** | формовые резиновые уплотнительные детали, работающие при статической деформации | От -30 до +130 | воздух, топливо ТС-1, минеральные масла |
| От -30 до +100 | топливо РТ |
| От +4 до +100 | вода |