
**Стеклопластик РСТ**



**Оновные характеристики:**  
- Стойкость к действию агрессивных сред;   
- Негорючесть;   
- Неподверженность коррозии и гниению;   
- Низкая теплоемкость и теплопроводность;   
- Высока электрическая прочность и диэлектрические свойства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Масса единицы** | **Водонепроницаемость** | **Применение** |
| РСТ-120Л (100) | 120 гр./м2 | водоотталкивающие | для внутренних работ |
| РСТ-140Л (100) | 140 гр./м2 | водоотталкивающие | для внутренних работ |
| РСТ-250Л (100) | 250 гр./м2 | водоотталкивающие | для внутренних работ |
| РСТ-280Л (100) | 280 гр./м2 | водонепроницаемые | для внутренних и наружных работ |
| РСТ-415Л (100) | 415 гр./м2 | водоотталкивающие | для внутренних работ |
| РСТ-250Ф (90) | 250 гр./м2 | водонепроницаемые | для внутренних и наружных работ |
| РСТ-410Л (90) | 410 гр./м2 | водонепроницаемые | для внутренних и наружных работ |
| РСТ-430Л (100) | 430 гр./м2 | водонепроницаемые | для внутренних и наружных работ |

**Символы обозначают следующее:**  
Р - рулонный;  
С - стеклопластик;  
Т - теплоизоляционный;  
250, 410 - номинальная масса на единицу площади (г/м2).

**Пропиточный состав:**  
Ф - бакелитовый лак;  
Л - латекс;  
(90) - ширина, см