**ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 ФРИКЦИОННАЯ ВАЛЬЦОВАННАЯ   
ГОСТ 15960-96**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Выпускаемые размеры ленты ЭМ-1 по ГОСТ 15960-96** | | | | | Толщина | | Ширина | | | Номин. | Пред.откл. | Номин. | Пред.откл. | | 5 | ±0,4 | 40,45,50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 | ±1,5 | | 6 | 40,45,50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 120 | | 8 | ±0,6 | 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160 | | 10,12,14 | 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 160 | |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Технические характеристики тормозной ленты ЭМ-1 по ГОСТ 15960-96** | | | | Нормативный документ | | ГОСТ 15960-96 | | Плотность кг/м3 | | 2000 - 2150 | | Допустимое рабочее давление, МПа | | до 1,5 | | Температура поверхностного трения max | | +200°С | | Коэффициент сухого трения не менее | по чугуну СЧ 15 | 0,40 - 0,60 | | по стали 45 по ГОСТ 1050 | 0,44 | | по стали 20 | --- | | Линейный износ при постоянном трении не более, мм | по чугуну СЧ 15 | 0,08 | | по стали 45 по ГОСТ 1050 | 0,12 | | по стали 20 | --- | | Увеличение массы в жидких средах не более | в воде | 0,5% | | в масле | 0,5% | | Устойчивость материала на изгиб | Отсутствие разлома материала. Допускаются разрывы поверхностного слоя глубиной не более 0,5мм. | | |

**Гарантийный срок хранения-5 лет.**

**ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-2 АСБЕСТОВАЯ ТКАНАЯ   
ГОСТ 1198-93**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Технические характеристики тормозной ленты ЛАТ-2 по ГОСТ 1198-93** | | | | | Нормативный документ | | | ГОСТ 1198-93 | | Плотность г/см3 | | | 1,45 - 1,65 | | Допустимое рабочее давление, МПа | | | до 5 | | Температура поверхностного трения max | | | +300°С | | Коэффициент сухого трения не менее | по чугуну СЧ 15 | | 0,45 - 0,60 | | по стали 45 по ГОСТ 1577 | | 0,50 | | по стали 35 | | --- | | Линейный износ при постоянном трении не более, мм | по чугуну СЧ 15 | | 0,11 | | по стали 45 по ГОСТ 1577 | | 0,20 | | по стали 35 | | --- | | Увеличение массы в жидких средах при толщине ленты, не более | в воде | от 4мм до 5 мм включ. | 8% | | св. 5 мм до 8мм | 12% | | от 8 мм | 14% | | в масле | от 4мм до 5 мм включ. | 8% | | св. 5 мм до 8мм | 12% | | от 8 мм | 14% | | Устойчивость материала на изгиб | Отсутствие трещин и разорванных нитей. | | |   **Гарантийный срок хранения 7 лет.** |