**Асбокартон марок КАОН-1, КАОН-3 (картон асбестовый общего назначения) ГОСТ 2850-95, ТУ 2576-05778230-3-99**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Норма** |
|  Плотность, кг/м 3: |  1000-1400 |
|  Предел прочности при растяжении, не менее:  |   |
|  - в продольном направлении: МПа (кгс/см 2)  |  1,2 (12)  |
|  - в поперечном направлении: МПа (кгс/см 2) |  0,6 (6) |
|  Потеря массовой доли вещества при прокаливании, не более: |  15 % |

**Гарантийный срок хранения - 10 лет со дня изготовления.**

**Асбокартон марки КАП (прокладочный) ГОСТ 2850 - 95**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Обозначение марки**  | **Толщина, мм**  | **Длина, мм**  | **Ширина, мм**  |
| **КАП** | 1,3 ± 0,1 | 780 ± 10 | 460 ± 10 |
| 1,6 ± 0,1 | 780 ± 10 | 460 ± 10 |
| 1,9 ± 0,1 | 780 ± 10 | 460 ± 10 |
| 2,5 ± 0,1 | 780 ± 10 | 1. 10
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя**  | **Норма**  |
| Плотность, кг/м 3 : | 900 - 1200 |
| Предел прочности при растяжении, не менее: |
| - в продольном направлении: МПа (кгс/см 2 ) | 2,5 (25) |
| - в поперечном направлении: МПа (кгс/см 2 ) | 1,5 (15) |
| Потеря массовой доли вещества при прокаливании, не более: | 18,00% |
| Массовая доля влаги, не более: | 3,00% |

**Картон теплоизоляционный марки КТМ
ТУ 5767-008-59264088-2004**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей**  | **Норма**  |
| 1. Плотность, кг/м 3 , не более  | Не более 1200  |
| 2. Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/см 2 ), не менее:  |   |
| в продольном направлении  | 0,9 (9)  |
| в поперечном направлении  | 0,45 (4,5)  |
| 3. Потеря вещества при прокаливании, %, не более  | 15 |
| 4. Массовая доля влаги, %, не более  | 10 |
| 5. Огнестойкость  | не горит, не обугливается  |