**Асбест хризотиловый А-6К-30(Асбестовая крошка)** [**ГОСТ 12871-93**](http://ft-penza.ru/wp-content/uploads/2014/08/23727-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2-12871-93.pdf)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Характеристика** |  |  |  |
| **Плотность г/см3** | **Температура плавления С** | **Теплопроводность Ккал/м час град** | **Щелочестойкость Рн** | **Прочность на разрыв** | **Коэффициент трения** |
| 2,3-2,5 | 1450-1500 | 0,047-0,066 | не более 10,3 | более 3000 Мпа | 0,8 |

Температура рабочей среды **до +500 °C.** Поставляется в мешках по 50 кг.

Состоит из смеси волокон различной длины. В зависимости от длины волокна асбест подразделяют на восемь групп (0 - 7). Асбест групп (0 - 6) делится на марки в зависимости от фракционного состава.