## Ткань асбестовая ГОСТ 6102-94

Ткань выпускается в рулонах, шириной 1350 до 1550 мм.

С температурой эксплуатации **от +130 до** **+450°**C.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка ткани** | **Температура °С** | **Ширина, мм** | **Толщина, мм** | **Плотность, г/мІ** | **Содержание асбестового волокна, % не менее** |
| ***АТ-1*** | 400 | 1550 | 1,6 | 1000 | 84,5 |
| ***АТ-2*** | 400 | 1550 | 1,7 | 1050 | 81,5 |
| ***АТ-3*** | 400 | 1550 | 2,5 | 1200 | 81,5 |
| ***АТ-4*** | 400 | 1550 | 3,1 | 1475 | 81,5 |
| ***АТ-5*** | 400 | 1350 | 2,2 | 1350 | 81,5 |
| ***АТ-7*** | 450 | 1520 | 2,4 | 1550 | 90 |
| ***АТ-8*** | 450 | 1520 | 3,3 | 2100 | 90 |
| ***АТ-9*** | 450 | 1500 | 2 | 1125 | 90 |
| ***АТ-12*** | 450 | 1500 | 2 | 1125 | 90 |
| ***(с лат. проволокой)***  |