**Полиацеталь листы и стержни.**



**Температурный диапазон от - 50° до + 90° С.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Норма** |
| Плотность, кг/м³ | 1410 |
| Рабочая температура, °С | до + 90 |
| Температура плавления, °С | 170 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0.2 |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.31 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 70 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | > 15 |
| Коэффициент трения по стали | 0.25 |
| Твердость, МПа по Шору | 85 |
| Удельное поверхностное сопротивление, Ом•м | 1•1013 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом | 1•1013 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 16.янв |

**Полиацеталь поставляется в стержнях и пластинах.**