Муллитокремнеземистый ВОЙЛОК МКРВ-200

Толщина 20

Рулоны по 15-20 кг

Длина 5-7метров,

Ширина 600-700

Температура применения °С, максимальная  1150

Кажущаяся плотность, кг/м3, не более--200

Муллитокремнеземистый ВОЙЛОК МКРВХ-250

Преимущества:

- Низкая теплопроводность и незначительная аккумуляция тепла при низкой массе одеяла;

- Высокая теплоустойчивость: высокочистые волокна хорошо сопротивляются расстекловыванию;

- Высокие звукоизоляционные свойства;

- Отличная термостойкость: одеяло сохраняет свои свойства при неоднократном применении;

- Сопротивляемость термоудару.

Толщина 20

Рулоны по 15-20 кг

Длина 5-7метров,

Ширина 600-700

Температура применения °С, максимальная  1300

Кажущаяся плотность, кг/м3, не более--250