**Муллитокремнеземистый ВОЙЛОК МКРВ-200**



Толщина 20

Рулоны по 15-20 кг

Длина 5-7метров,

Ширина 600-700

Температура применения °С, максимальная **1150**

Кажущаяся плотность, кг/м3, не более--**200**

**Муллитокремнеземистый ВОЙЛОК МКРВХ-250**

****

**Преимущества:**

* Низкая теплопроводность и незначительная аккумуляция тепла при низкой массе одеяла;
* Высокая теплоустойчивость: высокочистые волокна хорошо сопротивляются расстекловыванию;
* Высокие звукоизоляционные свойства;
* Отличная термостойкость: одеяло сохраняет свои свойства при неоднократном применении;
* Сопротивляемость термоудару.

Толщина 20

Рулоны по 15-20 кг

Длина 5-7метров,

Ширина 600-700

Температура применения °С, максимальная **1300**

Кажущаяся плотность, кг/м3, не более--**250**